Методические рекомендации

по самостоятельной работе студентов

по дисциплине

Материаловедение и технология

конструкционных материалов

Нижний Новгород 2017 г.

Место дисциплины в структуре

основной образовательной программы

Учебная дисциплина Материаловедение и технология конструкционных материалов относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» и является обязательной для изучения.

Цель изучения дисциплины

Целью изучения дисциплины является получение студентами необходимых знаний для усвоения связей между составом, строением и свойствами материалов в зависимости от их обработки.

Задачами изучения дисциплины является научить студентов правильно выбирать и использовать материалы для изготовления, эксплуатации и ремонта деталей устройств, механизмов и машин, применяемых на железнодорожном транспорте.

Требования к результатам освоения дисциплины

в рамках самостоятельной работы

В результате самостоятельной работы при изучении дисциплины “Материаловедение и технология конструкционных материалов” дипломированный специалист должен:

Знать:

- свойства строительных материалов и условия их применения;

- основы производства материалов и твердых тел;

- методы оценки свойств материалов и способы  их подбора для проектируемых объектов.

Уметь:

- определять  физико-механические свойства материалов;

- оценивать свойства материалов;

- осуществлять подбор материалов для проектируемых объектов.

Владеть:

- методами оценки свойств строительных материалов;

- методами оценки прочности и надежности строительных материалов;

- способами  подбора материалов для проектируемых объектов.

Компетенции, формируемые при изучении дисциплины

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»

После изучения дисциплины “Материаловедение и технология конструкционных материалов” студент должен быть компетентен в следующих вопросах:

Общепрофессиональные компетенции:

-      владением методами оценки свойств конструкционных материалов, способами подбора материалов для проектируемых деталей машин и подвижного состава (ОПК-12).

Профессиональные компетенции:

- способностью эффективно использовать материалы при техническом обслуживании, ремонте и проектировании подвижного состава, составлять технические задания на проектирование приспособлений и оснастки, владением методами производства деталей подвижного состава и навыками технолога по его контролю (ПК-7).

Виды самостоятельной работы студентов

| Разделы и темы | Всего часов по учебному плану | Виды работы | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 курс |
| Тема 1. Металлы, их кристаллическое строение, свойства | 30 | Работа с литературой. Выполнение РГР. Подготовка к экзамену. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 2. Основы теории сплавов | 30 | Работа с литературой. Выполнение РГР. Подготовка к экзамену. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 3. Основы термической обработки стали | 30 | Работа с литературой. Выполнение РГР. Подготовка к экзамену. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 4. Цветные металлы и сплавы на их основе | 31 | Работа с литературой. Выполнение РГР. Подготовка к экзамену. | ОПК-12, ПК-7 |
| За 2 курс | 121 |  |  |
| 3 курс |
| Тема 5. Производство чугуна и стали | 12 | Работа с литературой. Подготовка к зачету. Выполнение контрольной работы. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 6. Основы литейного производства | 12 | Работа с литературой. Подготовка к зачету. Выполнение контрольной работы. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 7. Обработка металлов давлением | 12 | Работа с литературой. Подготовка к зачету. Выполнение контрольной работы. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 8. Сварочное производство | 12 | Работа с литературой. Подготовка к зачету. Выполнение контрольной работы. | ОПК-12, ПК-7 |
| Тема 9. Обработка металлов резанием | 10 | Работа с литературой. Подготовка к зачету. Выполнение контрольной работы. | ОПК-12, ПК-7 |
| За 3 курс | 58 |  |  |
| Итого | 179 |  |  |

Методические рекомендации по работе с литературой

При самостоятельной работе с литературой и изучением теоретического материала студентам рекомендуется составить конспект вопросов, приведенных в таблице.

| Разделы и темы для самостоятельного изучения | Вопросы для самостоятельного изучения |
| --- | --- |
| Тема 1. Металлы, их кристаллическое строение, свойства | Атомно-кристаллическая структура металлов. Дефекты кристаллического строения металлов. Фазы и структура металлических сплавов, свойства. |
| Тема 2. Основы теории сплавов | Диаграммы состояний сплавов. Правило отрезков. Диаграмма состояний «железо-цементит». Классификация и маркировка сталей и чугунов. Углеродистые конструкционные стали. Легированные стали, чугуны. |
| Тема 3. Основы термической обработки стали | Фазовые превращения в сплавах железа. Отжиг, нормализация. Закалка и отпуск стали. Химико-термическая обработка стали. |
| Тема 4. Цветные металлы и сплавы на их основе | Титан и сплавы на его основе. Алюминий и сплавы на его основе. Медь и сплавы на ее основе. |
| Тема 5. Производство чугуна и стали | Производство чугуна. Производство стали. |
| Тема 6. Основы литейного производства | Литейные сплавы и их свойства. Технология получения отливок в песчано-глинистых формах. Специальные способы литья. |
| Тема 7. Обработка металлов давлением | Физическая сущность обработки металлов давлением. Прокатка, прессование. Волочение, ковка, штамповка. |
| Тема 8. Сварочное производство | Физическая сущность образования сварных соединений. Основы дуговой сварки металлов. Бездуговые способы сварки плавлением. Термическая резка металлов. Специальные способы сварки. |
| Тема 9. Обработка металлов резанием | Основы теории резания металлов. Металлорежущие станки. Методы обработки заготовок на металлорежущих станках. |

Часть вопросов, которые студенты изучают самостоятельно, выносятся на зачет и экзамен, в качестве экзаменационных вопросов, а часть могут быть  использованы в качестве дополнительных вопросов при проведении зачета и экзамена.

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ

Цель контрольных работ:

-  закрепление и углубление знаний в области материаловедения и технологии конструкционных материалов.

Задачи выполнения контрольных работ:

- самостоятельное изучение соответствующей темы учебной дисциплины;

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литературы.

Контрольные работы представляют собой практическое решение отдельных вопросов по материаловедению и технологии конструкционных материалов.

Студенты при выполнении контрольной работы должны изучить и правильно изложить решение конкретной задачи, вычертить расчетных схемы и построить эпюры внутренних усилий.

Прежде чем приступать к выполнению контрольной работы студент должен тщательно проработать материал соответствующих разделов курса.

Контрольные работы выполняются на листах формата А4. На титульном листе должны быть указаны наименование дисциплины, данные студента и его учебный шифр.

При выполнении  контрольной работы обязательна ссылка на источники литературы.

Вариант контрольной работы выбирается по трем последним цифрам шифра зачетной книжки.

Задания для выполнения контрольной работы

Контрольная работа выполняется на листах формата А4. Номера задач студент выбирает по табл. 1.

Таблица 1

| Две последние цифры шифра студента | Номера задач |
| --- | --- |
| 30 | 60 | 90 |  | 1 | 31 |
| 29 | 59 | 89 |  | 2 | 32 |
| 28 | 58 | 88 |  | 3 | 33 |
| 27 | 57 | 87 |  | 4 | 34 |
| 26 | 56 | 86 |  | 5 | 35 |
| 25 | 55 | 85 |  | 6 | 36 |
| 24 | 54 | 84 |  | 7 | 37 |
| 23 | 53 | 83 |  | 8 | 38 |
| 22 | 52 | 82 |  | 9 | 39 |
| 21 | 51 | 81 |  | 10 | 40 |
| 20 | 50 | 80 |  | 11 | 41 |
| 19 | 49 | 79 |  | 12 | 42 |
| 18 | 48 | 78 |  | 13 | 43 |
| 17 | 47 | 77 |  | 14 | 44 |
| 16 | 46 | 76 |  | 15 | 45 |
| 15 | 45 | 75 |  | 16 | 46 |
| 14 | 44 | 74 |  | 17 | 47 |
| 13 | 43 | 73 |  | 18 | 48 |
| 12 | 42 | 72 |  | 19 | 49 |
| 11 | 41 | 71 |  | 20 | 50 |
| 10 | 40 | 70 | 00 | 21 | 51 |
| 09 | 38 | 69 | 99 | 22 | 52 |
| 08 | 38 | 68 | 98 | 23 | 53 |
| 07 | 37 | 67 | 97 | 24 | 54 |
| 06 | 36 | 66 | 96 | 25 | 55 |
| 05 | 35 | 65 | 95 | 26 | 56 |
| 04 | 34 | 64 | 94 | 27 | 57 |
| 03 | 33 | 63 | 93 | 28 | 58 |
| 02 | 32 | 62 | 92 | 29 | 59 |
| 01 | 31 | 61 | 91 | 30 | 60 |

Вопросы 1 – 30 (табл. 2) требуют расшифровки марки указанного сплава, его полного химического состава, свойств и влияния легирующих элементов, если они есть.

Вопросы 31 – 60 (табл.3) требуют описательного ответа по существу по темам технологии конструкционных материалов.

Таблица 2

| Номер вопроса | Марка сплава | Номер вопроса | Марка сплава |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сталь 10 кп | 16 | Сталь 45ХН |
| 2 | КЧ 30-60 | 17 | ЛКС 80-3-3 |
| 3 | Бр ОЦС 3-12-5 | 18 | СЧ 28 |
| 4 | Ст 3 | 19 | Сталь 10Г2С1Д |
| 5 | Сталь Г2С | 20 | ВЧ 50 |
| 6 | СЧ 12 | 21 | Сталь 45Л |
| 7 | ВЧ 45 | 22 | АЛ 2 |
| 8 | ЛМцЖ 55-3-1 | 23 | Бр ОЦС 4-4-17 |
| 9 | Сталь Б Ст4 | 24 | ЛАЖМц 66-6-3-2 |
| 10 | Сталь 10ХНДП | 25 | АЛ 4 |
| 11 | Бр ОЦСН 3-7-5-1 | 26 | Сталь 60С2ХФА |
| 12 | Сталь 16Г2САФ | 27 | Бр АЖМц 10-3-1,5Л |
| 13 | СЧ 38 | 28 | Сталь 110Г13Л |
| 14 | Сталь 15ХСНД | 29 | Сталь 15Х2ГН2ТРА |
| 15 | Сталь 38ХВФЮА | 30 | ЛК 80-3Л |

Таблица 3

| Номер вопроса | Содержание вопроса |
| --- | --- |
| 31 | Производство чугуна в доменной печи |
| 32 | Производство стали в мартеновской печи |
| 33 | Производство стали в конвертере |
| 34 | Производство стали в электропечи |
| 35 | Производство цветных металлов в индукционной печи |
| 36 | Свойства литейных сплавов: жидкотекучесть |
| 37 | Свойства литейных сплавов: усадка |
| 38 | Свойства литейных сплавов: ликвация |
| 39 | Получение отливок в разовых песчано-глинистых формах |
| 40 | Кокильное литье |
| 41 | Центробежное литье |
| 42 | Литье под низким давлением |
| 43 | Литье под высоким давлением |
| 44 | Литье по выплавляемым моделям |
| 45 | Обработка металлов давлением (ОМД): сущность, влияние на структуру и свойства металла |
| 46 | Обработка металлов давлением: прокатка |
| 47 | Обработка металлов давлением: волочение |
| 48 | Обработка металлов давлением: штамповка |
| 49 | Обработка металлов давлением: ковка |
| 50 | Сварочное производство: физическая сущность получения сварного соединения |
| 51 | Сварочное производство: классификация видов сварки и их применение в производстве и ремонте подвижного состава |
| 52 | Сварочное производство: условия возникновения и горения сварочной дуги |
| 53 | Сварочное производство: типы сварных соединений и подготовка кромок |
| 54 | Сварочное производство: материалы для дуговой сварки |
| 55 | Ручная дуговая сварка |
| 56 | Обработка металлов резанием (ОМР): |
| 57 | Обработка металлов резанием: геометрические параметры режущей части резцов |
| 58 | Обработка металлов резанием: виды и материалы режущего инструмента |
| 59 | Обработка металлов резанием: обработка на сверлильных станках |
| 60 | Обработка металлов резанием: обработка на фрезерных станках |

Методические рекомендации по выполнению

расчетно-графической работы

Цель расчетно-графической работы:

-  закрепление и углубление знаний по материаловедению и технологии конструкционных материалов.

Задачи расчетно-графической работы:

- самостоятельное изучение соответствующей темы учебной дисциплины;

- формирование навыка самостоятельной работы по подбору и обработке литературы.

Расчетно-графическая работа представляет собой практическое решение комплекса вопросов по сопротивлению материалов с учетом особенностей рельсового пути.

Студенты при выполнении расчетно-графической работы должны изучить и правильно изложить решение конкретных задач, вычертить расчетные схемы и построить необходимые эпюры внутренних усилий.

Прежде чем приступать к выполнению работы студент должен тщательно проработать материал соответствующих разделов курса.

Расчетно-графическая работа выполняется на листах формата А4. На титульном листе должны быть указаны наименование дисциплины, данные студента и его учебный шифр.

При выполнении  расчетно-графической работы обязательна ссылка на источники литературы.

Вариант расчетно-графической работы выбирается по трем последним цифрам шифра зачетной книжки.

Задания для выполнения расчетно-графической работы

Расчетно-графическая работа состоит из задания, номер которого (с № 1 по № 30) студент получает по своему шифру из табл. 1, а исходные данные – из табл. 4.

Таблица 4

| Номер задачи | Углерод С, % | Температура t, °C | Номер задачи | Углерод С, % | Температура t, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4,0 | 1050 | 16 | 2,4 | 600 |
| 2 | 3,8 | 1000 | 17 | 2,0 | 900 |
| 3 | 3,7 | 800 | 18 | 1,9 | 850 |
| 4 | 3,6 | 900 | 19 | 1,8 | 800 |
| 5 | 3,5 | 1200 | 20 | 1,7 | 1350 |
| 6 | 3,4 | 1150 | 21 | 1,6 | 1300 |
| 7 | 3,3 | 1050 | 22 | 1,5 | 900 |
| 8 | 3,2 | 950 | 23 | 1,4 | 850 |
| 9 | 3,1 | 1300 | 24 | 1,3 | 830 |
| 10 | 3,0 | 900 | 25 | 1,2 | 810 |
| 11 | 2,9 | 850 | 26 | 1,0 | 750 |
| 12 | 2,8 | 800 | 27 | 0,9 | 700 |
| 13 | 2,7 | 750 | 28 | 0,7 | 650 |
| 14 | 2,6 | 700 | 29 | 0,6 | 600 |
| 15 | 2,5 | 650 | 30 | 0,5 | 710 |

При ответе на первую часть задания необходимо начертить диаграмму состояний «железо-цементит», провести на ней ординату, соответствующую заданному сплаву, обозначить на ней все критические точки. Рядом с диаграммой начертить кривую охлаждения данного сплава, показать связь критических точек на диаграмме и кривой, описать сущность превращений, происходящих в сплаве при медленном охлаждении.

При ответе на вторую часть задания нужно на ординате сплава через точку, соответствующую заданной температуре, провести горизонтальную линию (коноду) до соответствующих фазовых областей, обозначить крайние и заданную точки, найти концентрацию сплава в этих точках и, пользуясь правилом отрезков, определить соответствующие фазы.

Порядок выполнения, проверки и оценки контрольных

и расчетно-графических работ

Студенты выполняют контрольные и расчетно-графические  работы согласно учебному плану и сдают их на проверку в установленное вузом время, но не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии.

Проверка работ преподавателем - одна из основных форм руководства самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. Срок проверки работ преподавателем - не более 10 дней.

Защита  контрольной работы

Проверенная преподавателем контрольная работа возвращается студенту для подготовки к защите. Работу, не допущенную к защите, необходимо доработать в соответствии с замечаниями и рекомендациями преподавателя и представить для повторной проверки.

Получив допущенную к защите контрольную работу, студент сделать работу над ошибками. При защите контрольной работы студенты должны ответить на вопросы по контрольной работе.

Защищенная контрольная работа служит допуском к сдаче зачета в период сессии.

Защита  расчетно-графической работы

Проверенная преподавателем расчетно-графическая работа возвращается студенту для подготовки к защите. Работу, не допущенную к защите, необходимо доработать в соответствии с замечаниями и рекомендациями преподавателя и представить для повторной проверки.

Получив допущенную к защите работу, студент должен сделать работу над ошибками. При защите расчетно-графической работы студенты должны ответить на ряд вопросов по работе. Защищенная расчетно-графическая работа служит допуском к сдаче экзамена в период сессии.

Вопросы к зачету

по  дисциплине “Материаловедение и технология конструкционных

материалов”

Вопросы для проверки уровня обученности  «ЗНАТЬ»

1. Основы металлургического производства: доменная печь и доменный процесс.

2. Основы металлургического производства: прямое восстановление железа.

3. Основы металлургического производства: железные руды, их обогащение и подготовка

4. Медные руды, их обогащение и подготовка

5. Алюминиевые руды, их обогащение и подготовка.

6. Титановые руды, их обогащение и подготовка.

7. Металлургия стали: мартеновский процесс, качество его стали.

8. Металлургия стали: конвертерный способ, качество его стали.

9. Металлургия стали: электродуговые печи, качество их стали.

10. Металлургия стали: индукционные печи, качество их стали.

11. Производство меди.

12. Производство алюминия.

13. Производство титана.

14. Порошковая металлургия. Получение изделий из композиционных материалов.

15. Производство заготовок способом литья: литейная

песчаная форма, свойства ее отливок, дефекты.

16. Способы литья: кокильное литье.

17. Способы литья: центробежное литье.

18. Способы литья: литье под низким давлением.

19. Способы литья: литье под высоким давлением.

20. Способы литья: литье по выплавляемым моделям.

21. Обработка металлов давлением: сущность, влияние на структуру и

свойства металла.

22. Обработка металлов давлением: прокатка.

23. Обработка металлов давлением: волочение.

24. Обработка металлов давлением: штамповка.

25. Обработка металлов давлением: ковка.

26. Неметаллические материалы: полимеры, их молекулярная структура.

27. Неметаллические материалы: полимеры, их термомеханические свойства.

28. Неметаллические материалы: пластмассы термопластичные.

29. Неметаллические материалы: термореактивные пластмассы.

30. Неметаллические материалы: резины.

Вопросы для проверки уровня обученности  «УМЕТЬ»

31. Обработка металлов резанием: резцы. Геометрические

параметры режущей части резцов.

32. Обработка металлов резанием: токарная обработка.

33. Обработка металлов резанием: обработка на сверлильных и расточных

станках.

34. Обработка металлов резанием: обработка на фрезерных станках.

35. Обработка металлов резанием: обработка на зубообрабатывающих

станках.

36. Обработка металлов резанием: обработка на шлифовальных и доводочных станках.

37. Производство неразъемных соединений: сварка. Физическая сущность

сварочного соединения.

38. Производство неразъемных соединений: классификация видов сварки и их применение.

39. Сварочное производство: сварочная дуга как источник тепла при сварке.

40. Сварочное производство: типы сварных соединений и подготовка кромок.

41. Сварочное производство: классификация видов сварки и их применение в производстве и ремонте подвижного состава

42. Сварочное производство: условия возникновения и горения сварочной дуги

43. Сварочное производство: типы сварных соединений и подготовка кромок

44. Сварочное производство: электрошлаковая сварка, газовая сварка. 45. Сварочное производство: технология и оборудование контактной сварки, сварка металлов трением. 46. Сварочное производство: электронно-лучевая сварка в вакууме. 47. Сварочное производство: холодная сварка, диффузионная сварка. 48. Сварочное производство: ультразвуковая сварка, детонационная сварка (взрывом). 49. Сварочное производство: лазерная сварка. 50. Технология сварки углеродистых и низколегированных сталей. 51. Технология сварки высоколегированных сталей. 52. Технология сварки чугунных деталей. 53. Технология сварки цветных металлов. 54. Технология сварки разнородных металлов. 55. Сварочное производство: материалы для дуговой сварки

56. Ручная дуговая сварка

57. Обработка металлов резанием: геометрические параметры режущей части резцов

58. Обработка металлов резанием: виды и материалы режущего инструмента

59. Обработка металлов резанием: обработка на сверлильных станках

60. Обработка металлов резанием: обработка на фрезерных станках

Вопросы  для проверки уровня обученности  «ВЛАДЕТЬ»

61. Расшифровать сплав 15ГС по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

62. Расшифровать сплав КЧ 30-6 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

63. Расшифровать сплав Бр. ОЦС 3-12-5 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

64. Расшифровать сплав Ст. 1 кп по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

65. Расшифровать сплав 25Г2С по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

66. Расшифровать сплав СЧ 12-28 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

67. Расшифровать сплав ВЧ 45-0 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

68. Расшифровать сплав ЛМцЖ 55-3-1по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

69. Расшифровать сплав БСт. 3по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

70. Расшифровать сплав 10ХНДПпо его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

71. Расшифровать сплав Бр.ОЦСН 3-7-5-1 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

72. Расшифровать сплав Сталь 85 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

73. Расшифровать сплав СЧ 38-60 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

74. Расшифровать сплав АЛ2 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

75. Расшифровать сплав 38ХВФЮА по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

76. Расшифровать сплав 45ХЦ по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

77. Расшифровать сплав ЛКС80-3-3 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

78. Расшифровать сплав СЧ18-36 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

79. Расшифровать сплав КЧ33-8 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

80. Расшифровать сплав ВЧ 50-1,5 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

81. Расшифровать сплав 45Л по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

82. Расшифровать сплав 38ХНЗВА по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

83. Расшифровать сплав Бр.ОЦС 4-4-17 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

84. Расшифровать сплав ЛАЖМц 66-6-3-2 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

85. Расшифровать сплав АЛ 4 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

86. Расшифровать сплав 60С2ХФА по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

87. Расшифровать сплав Бр.АЖМц 10-3-1,5 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

88. Расшифровать сплав АЛ8по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

89. Расшифровать сплав 15Х2ГН2ТРАпо его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

90. Расшифровать сплав ЛК80-3 по его марке и дать инженерное заключение о возможностях его использования.

Вопросы к экзамену

по  дисциплине “Материаловедение и технология

конструкционных материалов”

Вопросы для проверки уровня обученности  «ЗНАТЬ»

- Отличия металлов от неметаллов. Железные, тугоплавкие, легкоплавкие, легкие металлы.

- Атомно-кристаллическая структура металлов.

- Дефекты (дислокации) кристаллического строения металлов.

- Фазы и структура в металлических сплавах.

- Диаграммы состояний сплавов. Правило отрезков.

- Виды напряжений, деформаций и разрушений в металлических сплавах.

- Механические свойства металлов, их определение.

- Диаграмма состояний «железо-цементит»

- Термическая обработка стали: отжиг.

- Термическая обработка стали: закалка и отпуск.

- Химико-термическая обработка стали: цементация.

- Азотирование и цианирование стали.

- Химико-термическая обработка стали: нитроцементация.

- Алитирование и хромирование стали.

- Углеродистые конструкционные стали: кипящие, полуспокойные, спокойные.

- Углеродистые стали обыкновенного качества (ГОСТ 380-94.

- Качественные углеродистые стали (ГОСТ 1050-88).

- Маркировка легированные конструкционных сталей.

- Конструкционные (строительные) низколегированные стали.

- Конструкционные улучшаемые стали.

- Рессорно-пружинные стали.

- Шарикоподшипниковые стали.

- Износостойкие стали.

- Нержавеющие стали.

- Жаропрочные стали.

- Инструментальные стали и сплавы.

- Классификация чугунов.

- Титан и сплавы на его основе.

- Алюминий и алюминиевые сплавы.

- Медь и медные сплавы.

Вопросы для проверки уровня обученности  «УМЕТЬ»

- Производство чугуна: доменный процесс.

- Неметаллические материалы.

- Производство стали.

- Литейные сплавы, их литейные свойства.

- Получение отливок в песчано-глинистых формах.

- Специальные способы литья: литье в кокиль.

- Специальные способы литья: центробежное литье.

- Специальные способы литья: непрерывное литье.

- Специальные способы литья: литье под давлением.

- Обработка металлов давлением: физическая сущность.

- Обработка металлов давлением: прокатка.

- Обработка металлов давлением: прессование, штамповка.

- Обработка металлов давлением: волочение.

- Обработка металлов давлением: ковка.

- Сварочное производство: условия возникновения и горения сварочной дуги.

- Сварочное производство: физическая сущность получения сварного соединения.

- Сварочное производство: классификация видов сварки.

- Сварочное производство: типы сварных соединений и подготовка кромок.

- Сварочное производство: ручная дуговая сварка.

- Бездуговые способы сварки плавлением.

- Термическая резка металлов.

- Стыковая контактная сварка.

- Точечная и шовная контактная сварка.

- Специальные способы сварки.

- Обработка металлов резанием: геометрические параметры.

- Обработка металлов резанием: элементы режима резания.

- Обработка металлов резанием: токарная обработка.

- Обработка металлов резанием: обработка на сверлильных станках.

- Обработка металлов резанием: обработка на фрезерных станках.

- Обработка металлов резанием: обработка на шлифовальных и доводочных станках.

Вопросы  для проверки уровня обученности  «ВЛАДЕТЬ»

61 Задача: Расшифровать сплав САП-1.

62 Задача: Расшифровать сплав Бр ОЦС 4-4-2,5.

63 Задача: Расшифровать сплав - сталь Ст. 3.

64 Задача: Расшифровать сплав - сталь БСт3.

65 Задача: Расшифровать сплав - сталь ВСт 5.

66 Задача: Расшифровать сплав - сталь 05кп (ГОСТ 1050-88).

67 Задача: Расшифровать сплав - сталь 10сп (ГОСТ 1050-88).

68 Задача:  Плотность какого металла выше, если известно, что у металла А   К=8, а у металла Б   К=12?.

69 Задача: Расшифровать сплав - сталь 45 (ГОСТ 1050-88).

70 Задача: Расшифровать сплав - сталь А30 (ГОСТ 1414-75).

71 Задача: Расшифровать сплав - сталь 16 Г2 САФ (ГОСТ 19281-89).

72 Задача: Расшифровать сплав - сталь 20Х2Н4А(ГОСТ 4543-71).

73 Задача: Расшифровать сплав CЧ 18.

74 Задача: Расшифровать сплав КЧ 35-10.

75 Задача: Расшифровать сплав ВЧ 100.

76 Задача: Расшифровать сплав Д16М.

77 Задача: Расшифровать сплав АМг6.

78 Задача: Расшифровать сплав АЛ2.

79 Задача: Расшифровать сплав ЛЖМц 59-1-1.

80 Задача: Расшифровать сплав Бр А10ЖЗМц2.

81 Задача: Расшифровать сплав Б16.

82 Задача: Расшифровать сплав - сталь 65С2ВА.

83 Задача: Расшифровать сплав - сталь ШХ 15СГ (ГОСТ 801-78).

84 Задача: Расшифровать сплав - сталь  110 Г1ЗЛ (ГОСТ 2176-77).

85 Задача: Расшифровать сплав ВДУ-2.

86 Задача: Расшифровать сплав ЛЦ40Мц1,5.

87 Задача: Расшифровать сплав - сталь ВСт1.

88 Задача: Расшифровать сплав - сталь 45ХН.

89 Задача: Расшифровать сплав - сталь Р6М5.

90 Задача: Расшифровать сплав сталь У11А.

Контроль самостоятельной работы

- Защита контрольной работы

«Зачет» ставится в случае, если студент ответил на все вопросы по контрольной работе.

«Незачет» ставится в том случае, если студент затрудняется отвечать на вопросы по контрольной работе

- Защита расчетно-графической работы

«Зачет» ставится в случае, если работа включает  все  необходимые разделы, в ней присутствуют как все необходимые расчеты, так и рисунки. Студент ответил на все вопросы по расчетно-графической работе.

«Незачет» ставится в том случае, если задачи не решены, либо ошибки не исправлены. Студент затрудняется отвечать на вопросы по расчетно-графической работе.

3. Зачет

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который:

- прочно усвоил предусмотренной программой материал;

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы.

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых предметов

- без ошибок выполнил практическое задание.

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие успехи при выполнении самостоятельной работы, систематическая активная работа на лабораторных и практических работах.

Оценка «не зачтено» Выставляется студенту, который не справился с 50% вопросов и заданий билета, в ответах на другие вопросы допустил существенные ошибки. Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные преподавателем.

4. Экзамен

– оценка «отлично», если  студент обладает глубокими и прочными знаниями программного материала; при ответе на два вопроса продемонстрировал исчерпывающее, последовательное и логически стройное изложение; правильно сформулировал понятия и закономерности по вопросам; использовал примеры из дополнительной литературы и практики; сделал вывод по излагаемому материалу. Все экзаменационные задачи решены верно и без замечаний.

– оценка «хорошо», если студент обладает достаточно полным знанием программного материала; его ответ представляет грамотное изложение учебного материала по существу; отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий; правильно применены теоретические положения, подтвержденные примерами; сделан вывод; два вопроса освещены полностью или один вопрос освещён полностью, а второй доводится до логического завершения при наводящих вопросах преподавателя. Все экзаменационные задачи решены верно, но по ним имеются небольшие замечания, которые студент самостоятельно устраняет.

– оценка «удовлетворительно», если студент имеет общие знания основного материала без усвоения некоторых существенных положений; формулирует основные понятия с некоторой неточностью; затрудняется в приведении примеров, подтверждающих теоретические положения; один вопрос разобран полностью, второй  начат, но не завершен до конца; при помощи наводящих вопросов доводятся до конца. Хотя бы одна экзаменационная задача решена верно, а по другим имеются замечания, которые студент не может самостоятельно исправить.

– оценка «неудовлетворительно», если студент не знает значительную часть программного материала; допустил существенные ошибки в процессе изложения; не умеет выделить главное и сделать вывод; приводит ошибочные определения; ни один вопрос не рассмотрен до конца, наводящие вопросы не помогают. Все экзаменационные задачи решены не верно.

Список литературы

| № п/п | Наименование | Место нахождения литературы |
| --- | --- | --- |
| Основная литература |
| Л1.1 | Арзамасов В.Б., Черепахин А.А. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник для вузов М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 448 с. | Библиотека филиала |
| Л1.2 | Баженов В.К. Материаловедение и технология конструкционных материалов (раздел – металлы): учебник М.: РГОТУПС.- 2006.- 48 с. | Библиотека филиала |
| Л1.3 | Воронин Н.Н., Зарембо Е.Г. Технология конструкционных материалов: учебное пособие М.: УМЦ ЖДТ, 2013. — 72 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/58952 | [Электронный ресурс] |
| Л1.4 | Колесов С.Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник М.: Высшая школа. 2008. – 535 с. | Библиотека филиала |
| Л1.5 | Фетисов Г.П. Материаловедение и технология материалов: учебник М.-Юрайт.- 2014. – 767 с. | Библиотека филиала |
| Дополнительная литература |
| Л2.1 | Баженов В.К. Материаловедение: учебник М.: РГОТУПС.- 2003.- 101 с. | Библиотека филиала |
| Л2.2 | Воронин Н.Н., Евсеев Д.Г., Засыпкин В.В. и др. Материаловедение и технология конструкционных материалов для железнодорожной техники: учебник для вузов ж.-д. транспорта М.: Маршрут, 2004. – 456 с. | Библиотека филиала |
| Л2.3 | Гуляев А.П. Металловедение: учебник для вузов М.: Металлургия. 1986. – 544 с. | Библиотека филиала |
| Л2.4 | Зарембо Е.Г. Материаловедение и технология материалов Учебное пособие. – М.: РГОТУПС. 2005. – 188 с. | Библиотека филиала |
| Л2.5 | Фетисов Г.П., Карпман М.Г., Матюнин В.М. и др. Материаловедение и технология металлов: учебник М.: Высшая школа. 2002. – 638 с. | Библиотека филиала |